Т     Р     Е     Б     О     В     А     Н     И     Я

к оконным и балконным дверным блокам из ПВХ профилей

1. Наименование блока оконного – ОП ОСП 14-13   ГОСТ 30674-99

# В1-А-Г-В-В

2. Материал изделия – поливинилхлоридный профиль системы «ARtec EUROWIN», Россия.

3. Приведенное сопротивление теплопередаче – не менее 0,6 м2 ∙ °С/Вт

4. Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче – не ниже В1

5. Объемная воздухопроницаемость – не более 17 м3/(ч ∙ м2 )

6. Класс по показателю воздухопроницаемости – не ниже В

7. Изоляция воздушного шума – не менее 26 дБА

8. Класс по показателю звукоизоляции – не ниже Д

9. Общий коэффициент светопропускания – не менее 0,30

10. Класс по показателю общий коэффициент светопропускания  – не ниже Д

11. Класс по сопротивлению ветровым нагрузкам – не ниже Д

12. Сопротивление статическим нагрузкам:

-перпендикулярно плоскости створки – не менее 250 Н

-в плоскости створки – не менее 1000 Н

13. Прочность угловых соединений (схема А):

створок и коробок при нагрузке, равной 800 Н

створкой шириной свыше 1000 до 1200 мм увел. нагрузка на 10 %

14. Предельные отклонения номинальных размеров (в мм):

внутренний размер коробка не более до 1000 - +1,0

от 1000 до 2000 - + 2,0;-1,0

св. 2000+2,0;-1,0

наружный размер створок не более до 1000- - 1,0

от 1000 до 2000- +1,0

св. 2000 +1,0;-2,0

разность длин диагоналей не более до 1000 2,0

от 1000 до 2000 3,0

св. 2000 4,0

зазор в притворах (фальцлюфт) +1,5

зазор под наплавом: до 1000 +1,0

от 1000 до 2000 +1,0

-0,5

св. 2000 +1,5

-0,5

размеры расположения приборов и петель +1,0

15. Провисание открывающихся элементов не более 1,5 мм на 1 м ширины

16. Отклонение водосливных отверстий +3,0 по длине, +1,0 по высоте сечения

17. Отклонение от прямолинейности кромок не более 1,0 мм на 1 м длины

18. Перепад в сварных угловых соединениях не должен превышать 0,7 мм

19. Перепад в Т-образных соединениях не должен превышать 1,0 мм

20. Наличие уплотняющих прокладок – не менее 2

21. Изделия должны сопровождаться документом о качестве

22. За размер партии принимают число изделий в смену.