Т     Р     Е     Б     О     В     А     Н     И     Я

к стеклопакетам клеенным строительного назначения

- Наименование стеклопакета – однокамерный СПО, двухкамерный СПД

- Сопротивление теплопередаче – (м2 · °C/Вт) не менее:

- однокамерный СПО – 0,32

- двухкамерный СПД – 0,44

- Коэффициент направленного пропускания света, не менее, (%):

- однокамерный СПО – 80

- двухкамерный СПД – 72

- Звукоизоляция, не менее (дБА):

- однокамерный СПО – 25

- двухкамерный СПД – 27

- Точка росы, не выше (°С) минус 45

- Герметичность –отсутствие пузырьков воды внутри стеклопакета или прогиб стекла более 0,02 мм;

- Долговечность в соответствии с методикой

- Предельные отклонения номинальных размеров ( в мм):

Таблица 1

| Номинальный размер по высоте или ширине | Однокамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет |
| --- | --- | --- |
| До 1000 Свыше 1000 до 2000 Свыше 2000 | ±1,0 ±2,0 ±2,5 | ±1,5 ±2,5 ±3,0 |

# Таблица 2

| Длина диагоналей | Разность длин диагоналей, не более |
| --- | --- |
| До 1300 Свыше 1300 до 2300 Свыше 2300 | 3 4 5 |

- Глубина герметизирующих слоев, не менее, (мм);

- Внутренний – 4

- Наружный – 3

- Общая глубина – 9

- Отклонения от плоскостности листов стекла в стеклопакете не должна превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета;

- Отклонения от прямолинейности кромок стеклопакета не должен превышать предельных отклонений по высоте и ширине, указанные в таблице 1;

- Эффективность влагопоглотителя должна быть не менее 20° С для силикагелей и не менее 35° С – для молекулярного сита;

- Герметики должны иметь адгезионную способность и прочность, обеспечивающие требуемые характеристики стеклопакета;

- Оптические искажение стеклопакетов не допускаются.

- Внутренняя поверхность стекол должна быть чистой.

- Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы, не допускаются: щербление края стекла в стеклопакетах, сколы, выступы края стекла, повреждение углов.

## Партия изделий должна сопровождаться документом о качестве

- Маркировка согласно требованиям ГОСТ 24866-99 п. 4.3.1.