| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Технические условия SEALED INSULATING GLASS UNITS Specifications Дата введения 2001-01-01 |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов |
| Таблица А.1 |  |
| Варианты остекления | Коэффициент пропускания света в видимой части спектра | Коэффициент поглощения света в видимой части спектра | Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения | Коэффициент поглощения прямого солнечного излучения | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт |
| 4М1-8-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,28 |
| 4М1-10-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,29 |
| 4М1-12-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
| 4М1-16-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
| 4М1-Аr8-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
| 4М1-Аr10-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,31 |
| 4М1-Аr12-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
| 4М1-Аr16-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,34 |
| 4М1-8-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,47 |
| 4М1-10-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,49 |
| 4М1-12-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,51 |
| 4М1-16-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
| 4М1-Аr8-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
| 4М1-Аr10-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,55 |
| 4М1-Аr12-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,57 |
| 4М1-Аr16-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,59 |
| 4М1-8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,51 |
| 4М1-10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,53 |
| 4М1-12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,56 |
| 4М1-16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,59 |
| 4М1-Аr8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,57 |
| 4М1-Аr10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,60 |
| 4М1-Аr12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,63 |
| 4М1-Аr16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,66 |
| 4М1-6-4М1-6-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,42 |
| 4М1-8-4М1-8-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,45 |
| 4М1-10-4М1-10-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
| 4М1-12-4М1-12-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
| 4М1-16-4М1-16-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
| 4М1-Аr6-4М1-Аr6-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,44 |
| 4М1-Аr8-4М1-Аr8-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
| 4М1-Аr10-4М1-Аr10-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
| 4М1-Аr12-4М1-Аr12-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
| 4М1-Аr16-4М1-Аr16-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,55 |
| 4М1-6-4М1-6-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,53 |
| 4М1-8-4М1-8-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,55 |
| 4М1-10-4М1-10-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,58 |
| 4М1-12-4М1-12-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,61 |
| 4М1-16-4М1-16-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,65 |
| 4М1-Аr6-4М1-Аr6-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,60 |
| 4М1-Аr8-4М1-Аr8-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,62 |
| 4М1-Аr10-4М1-Аr10-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,65 |
| 4М1-Аr12-4М1-Аr12-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,68 |
| 4М1-Аr16-4М1-Аr16-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,72 |
| 4М1-6-4М1-6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,72 | 0,59 |
| 4М1-8-4М1-8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,61 |
| 4М1-10-4М1-10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,64 |
| 4М1-12-4М1-12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,68 |
| 4М1-16-4М1-16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,72 |
| 4М1-Аr6-4М1-Аr6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,64 |
| 4М1-Аr8-4М1-Аr8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,67 |
| 4М1-Аr10-4М1-Аr10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,71 |
| 4М1-Аr12-4М1-Аr12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
| 4М1-Аr16-4М1-Аr16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,80 |

| Расшифровка формул : |
| --- |
| 4М1 | - 4мм стекло категории качества М1 |
| К4 | - 4мм энергосберегающее К-стекло |
| И4 | - 4мм энергосберегающее И-стекло |
| 16 | - межстекольный промежуток заполненный воздухом |
| Ar16 | - межстекольный промежуток заполненный аргоном |